MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MURO LATERAL DO LOTE, CALÇADAS EXTERNAS, CALÇADA DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

LOCAL: Avenida Pelotas - Derrubadas –RS

OBJETIVO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para o fechamento lateral direito do pátio do Centro Administrativo e das calçadas externas, de acesso e do estacionamento do mesmo prédio o qual está edificado nesta cidade de Derrubadas-RS.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- O Município elaborou os projetos, que serão executados com recursos da Prefeitura Municipal;

- Os projetos foram executados por profissional legalmente habilitado junto ao CREA/RS e funcionário da Prefeitura Municipal;

- As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local;

- Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expressão “ou similar” fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação;

- Qualquer divergência ou dúvidas que por ventura houverem, serão dirimidas pela Secretaria de Obras, junto ao Setor de Engenharia.

SERVIÇOS A EXECUTAR

1.0 INSTALAÇÃO DA OBRA:

a) será executada a limpeza do terreno, a qual compreenderá os serviços de capina, limpa, roçado, destocamento, queima e remoção, o que permitirá que a área fique livre de raízes, tocos de árvores e detritos orgânicos;

b) será procedida, no prazo da execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

- LOCAÇÃO DA OBRA

a) a contratada procederá à locação da obra de acordo com a planta baixa, considerada a disponibilidade do terreno condizente;

b) a contratada procederá a aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local;

c) havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao órgão técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito.

- MOVIMENTO DE TERRA

a) deverá ser executado o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitetônico;

b) devem ser consideradas as despesas com transportes decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, qualquer que seja a distância média e o volume necessário, bem como o tipo de veículo utilizado;

c) as escavações para a implantação das fundações dos muros deverão ter a profundidade necessária até que seja atingido terreno firme, capaz de absorver a carga dos mesmos, sem riscos de recalques e fissuras;

d) o reaterro das valas de fundações deverá ser executado de forma a se obter uma boa compactação do terreno, através do apiloamento com camadas sucessivas de no máximo 20 cm, até que se esgote a capacidade.

- FUNDAÇÕES

a) as fundações serão executadas do tipo sapata corrida, executadas em concreto ciclópico, traço 1:3:4 (cim:areia:brita), com 30% de pedra de mão. As valas terão as medidas indicadas no projeto arquitetônico, e deverá ter o fundo perfeitamente compactado.

5.0 SUPRA ESTRUTURA será composta por:

a) no muro do final do prédio existente na extensão de 17,00 m deverá ser executado uma cinta de amarração em concreto armado, na dimensão de 15x20 cm, com 4 ferros longitudinais de 8,00 mm e estribos de ferro 4.2 mm a cada 15 cm. O concreto deverá ter traço 1:2,5:3 (cim:areião:brita), fck 20 Mpa;

b) as formas das cintas e vigas serão confeccionadas em painéis de guia e sarrafos de pinho com travessas perpendiculares e espaçadas de 0,40 m.

6.0 ALVENARIA

a) a alvenaria do muro da lateral direita deverá ser executada com blocos de concretos. O muro até o final do prédio existente, ou seja, na extensão de 34,00 m aproximadamente deverá ser executado com bloco de concreto de vedação na dimensão de 9x19x39 cm. No muro com extensão de aproximadamente 17,00 m deverá ser executado com bloco de concreto estrutural, na dimensão de 14x19x39 cm. Ambas as alvenarias deverão ser assentadas com uma argamassa mista traço 1:2:8 (cim:cal:areia), com juntas desencontradas no alinhamento vertical. As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 15 mm;

b) os blocos serão umedecidos antes de sua colocação para não ocorrer a absorção da água da argamassa de rejuntamento;

c) Entre vãos de aproximadamente 3m deverá ser feito amarração com concreto armado, utilizando ferragem longitudinal de 8 mm, amarrados na fundação;

d) A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificar as peças, remover antes de seu endurecimento toda argamassa que venham a salpicar a superfície dos blocos ou extravasar as juntas;

e) O coroamento superior das alvenarias se dará através de uma canaleta de concreto para vedação, sendo a fenda das mesma preenchidas com concreto armado, fck 20 Mpa, com ferros longitudinais de 8,00 mm.

9.0 REVESTIMENTO

a) A alvenaria de tijolos maciços das muretas, e dos blocos de concreto, na parte interna do lote, conforme indicação no projeto arquitetônico deverão receber chapisco, traço 1:3 (cim:areião), emboço traço 1:2:8 (cim:cal: areia média), espessura 1,5 cm e reboco traço 0,5:2:4 (cim:cal:areia fina peneirada), espessura 0,5 cm. O revestimento dos muros, voltadas para o solo receberão aplicação de 4 demãos de pintura com hidro-asfalto;

b) O coroamento das alvenarias, tanto dos tijolos maciços como dos blocos de concreto receberá acabamento argamassado, tipo chapisco, emboço e reboco, nos mesmos traços acima descritos.

## 10.0 PAVIMENTAÇÃO/ CALÇADAS EXTERNAS

## a) deverá ser feito a regularização e compactação do solo. O leito das calçadas, deverá ser regularizado, com retirada e ou reposição de terra argilosa, até a perfeita regularização dos mesmos, ficando o sub leito pronto para receber o lastro de pó de pedra, numa espessura mínima de 5 cm;

b) antes da colocação do lastro de pó de pedra, deverá ser executada uma perfeita compactação do solo, feito através de cepos de madeira;

OBS.: antes da colocação do pó de pedra deverá ser solicitada a fiscalização da prefeitura para ser aprovado a compactação do solo.

c) após o nivelamento e compactação do terreno e a colocação do lastro de pó de pedra, deverá ser colocado os blocos intertravados de concreto holandês (0,10x0,20x0,06 m), com resistência mecânica de 35 Mpa, e após deverá ser feito o preenchimento entre os blocos com areia. O caimento das calçadas deverá ser de no mínimo de 2% para o lado contrário do prédio. O bloco deve ser entregue em perfeito acabamento com cobertura lisa, caso contrário deverá serem substituídos;

OBS.: será necessário o fornecimento do laudo técnico da empresa fornecedora dos blocos intertravados, quanto resistência dos mesmos.

d) para o acabamento das calçadas deverá ser executado um meio-fio em concreto nas dimensões de 10x30 cm, com perfeito acabamento, sem quinas aparentes, com cobertura lisa.

e) a largura das calçadas deverá ser a que está especificada em planta.

11.0 PAVIMENTAÇÃO/ESTACIONAMENTO

## a) deverá ser feito a regularização e compactação do solo da área do estacionamento, com retirada e ou reposição de terra argilosa, até a perfeita regularização da mesma. A compactação do solo deverá ser feito através de cepos de madeira. Na área do estacionamento o sub leito deverá ficar pronto para receber o plantio da grama em leiva para sobre as mesmas ser colocada os blocos intertravados vazados, conforme planta de detalhe em anexo.

b) o acabamento desta área deverá ser feito com meio-fio em concreto nas dimensões de 10x30 m,com perfeito acabamento, sem quinas aparentes, com cobertura lisa.

12.0 PINTURA

a) Todas as alvenarias (muretas e muros de blocos), receberão pintura acrílica, em no mínimo duas demão, sobre 2 demão de selador acrílico.

13.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa e acabada.

Derrubadas - RS, 05 de novembro de 2012.

Márcia T. Pereira dos Santos

Engª Civil CREA 173831

Almir José Bagega

Prefeito Municipal